	六盘水师范学院体育馆屋面漏水零星维修工程询价报价明细表

	序号
	项目名称
	技术要求
	单位
	数量
	综合单价（元）
	金额合价（元）
	备注

	1
	原胶拆除
	1、使用美工刀、钢丝刷等工具对接缝密封胶进行切割、拆除
2、拆除过程中施工人员需佩戴安全防护工具
	㎡
	1035.23
	
	
	

	2
	原胶清理
	1、使用专用密封胶去除剂对胶缝进行清理，对于顽固残留可重复操作，确保清理干净后方可进行下一道工序
2、拆除过程中施工人员需佩戴安全防护工具
	㎡
	1035.23
	
	
	

	3
	安装蜘蛛人固定支点
	固定支点制作工艺要点：
1、‌支点位置选择‌：固定支点通常设置在建筑物顶部的‌钢结构钢梁‌或其他承重结构上，确保能承受作业人员及装备的全部荷载。
2、‌软接触保护‌：大绳或吊索与钢梁等硬质结构接触处，‌必须加装软垫‌（如橡胶垫、麻布等），防止磨损绳索或损伤建筑表面。
3、‌双绳系统‌：采用‌主作业绳 + 安全保护绳‌的双重独立悬挂系统，两者分别固定于不同支点，实现冗余安全。
	项
	1
	
	
	

	4
	吊机
	30T吊机，施工过程中用于施工人员及材料的运输
	台班
	3
	
	
	

	5
	重新打胶
	1. 施工前准备
基层处理：清理接缝处的灰尘、油污、水分等杂质，确保接缝表面干燥、清洁、平整。对于有锈迹、氧化膜的部位，需使用砂纸或专用清洁剂进行打磨、清理，以增强密封胶与基材的粘结力。
缝隙尺寸控制：接缝宽度和深度应符合设计要求，一般接缝宽度不宜小于6mm，深度控制在宽度的1/2 左右。若缝隙过窄，密封胶填充量不足，易导致防水失效；缝隙过宽或过深，则会影响密封胶的粘结效果和使用寿命。对于不规则的缝隙，需进行修整，使其尺寸符合要求。
工具准备：准备好打胶枪、刮刀、清洁剂、防护胶带等施工工具。打胶枪应根据密封胶的包装规格和施工需求选择合适的型号，确保打胶顺畅；防护胶带用于粘贴在接缝两侧的铝单板表面，防止密封胶污染板面，保证施工后的美观度。
2. 密封胶施工
粘贴防护胶带：在接缝两侧边缘约5mm 处粘贴防护胶带，粘贴要牢固、平整，确保密封胶不会溢出污染板面。防护胶带的边缘应与接缝边缘平行，以保证密封胶的线条整齐美观。
填充背衬材料：在接缝内填充与密封胶相容的背衬材料，如聚乙烯泡沫棒。背衬材料的直径应略大于接缝宽度，以确保填充紧密，起到支撑密封胶的作用，避免密封胶三面粘结，影响其位移能力。填充时，背衬材料应与接缝两侧的表面紧密贴合。
打胶操作：将密封胶装入打胶枪，沿接缝均匀打胶，确保密封胶填充饱满，无气泡、空洞。打胶速度要适中，保持连续均匀，避免出现断胶、胶量不均等现象。打胶时，打胶枪嘴应与接缝成45° 角，且距离接缝表面约 5mm，使密封胶能够充分填充缝隙。
刮胶处理：打胶完成后，应立即用刮刀进行刮胶处理，使密封胶表面平整光滑，并与接缝两侧的表面紧密粘结。刮胶时，刮刀应沿着一个方向进行，避免来回刮抹，防止带入空气产生气泡。刮胶后，应及时撕下防护胶带，避免密封胶固化后难以清理。
3. 施工质量检查与维护
质量检查：施工完成后，需对接缝密封胶进行质量检查。检查密封胶表面是否平整光滑、有无气泡、开裂、缺胶等缺陷；密封胶与的粘结是否牢固，有无脱胶现象。对于不符合要求的部位，应及时进行修补，如补胶、重新刮胶等。
养护与维护：密封胶固化过程中，应避免接缝受到外力挤压、碰撞，确保密封胶正常固化。在密封胶完全固化前（不同类型密封胶固化时间不同，一般硅酮密封胶表干时间为 1 - 2 小时，完全固化需 1 - 7 天），需做好防护措施。日常使用中，定期检查密封胶的状态，若发现密封胶老化、开裂、脱落等问题，应及时进行更换，以保证接缝的防水性能。
接缝防水处理中，密封胶的正确选择与规范的施工工艺是防止渗漏的关键。通过了解不同类型密封胶的特性，综合考虑使用环境、基材兼容性、位移能力等因素选择合适的密封胶，并严格按照施工工艺进行操作，加强施工质量检查与后期维护，能够有效保障接缝的防水效果，提升建筑的防水性能和耐久性，为建筑的长期安全使用提供可靠保障。
	㎡
	1035.23
	
	
	

	6
	密封胶
	硅酮耐候密封胶的技术指标涵盖施工性能与固化后性能。施工性能要求下垂度垂直不大于3毫米且水平无变形，挤出性不低于每分钟80毫升，表干时间不超过3小时。固化后性能包括位移能力达到正负百分之二十五，弹性恢复率不低于百分之八十。拉伸模量在23摄氏度时大于0.4兆帕，在零下20摄氏度时大于0.6兆帕。定伸粘结性、热压冷拉后的粘结性以及浸水光照后的定伸粘结性均要求无破坏。热老化热失重不超过百分之十。产品符合行业标准JC/T882-2001、国际标准ISO11600-G-25HM和美国标准ASTM C 920-05 25级。
	L
	439.67
	
	
	

	7
	辅材
	主要辅材
‌背衬材料‌：通常采用‌闭孔PE泡沫棒‌，用于控制胶缝深度、避免三面粘结，并提供胶体变形支撑。其直径宜比接缝宽度大20%–30%。
‌美纹纸胶带‌：用于贴缝保护，确保打胶后边缘整齐美观，表干前撕除。
‌底涂剂‌：针对难粘基材，使用专用底涂以增强密封胶附着力。
‌清洁溶剂‌：如‌异丙醇‌或专用清洁剂，用于清除接缝两侧20mm范围内的油污、灰尘，确保基面达Sa2.5级清洁度。
‌防粘胶带‌：用于辅助控制胶缝边界或保护非施工区域。
施工辅助工具与材料
‌胶枪‌：用于均匀挤出密封胶，建议以45°角施打。
‌刮板或钢珠棒‌：用于胶体表干前抹平修饰。
	㎡
	1035.23
	
	
	

	8
	卫生清洁
	施工过程中的垃圾应集中堆放至指定地点，施工全部完成后，全部运输至校外垃圾专用堆场，运距20KM
	㎡
	1035.23
	
	
	

	9
	合计
	含税费、措施费等
	
	
	
	
	


报价单位（公章）：               报价单位负责人（签章）：              联系电话： 
